附件4-1 关于产品可回收利用率情况说明

贝内克长顺汽车内饰（张家港） 有限公司

关于产品可回收利用率情况说明

Xpreshn( TPO laminate) 产品可回收利用率情况说明：

| 产品名称 | Xpreshn( TPO laminate) |  |  | 单位重量 （g/m2) (mv) | 584 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料分类 | 聚丙烯 | 聚乙烯 | 乙烯-辛烯共聚物 | 三元乙丙橡胶 | 色粉 | 助剂 |
|  | （g/m2) |  |  |  |  |  |
|  | 285 | 76 | 123 | 63 | 17 | 20 |
| 可利用材料mm |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 材料分类 |  |  | 重量（g/m2） |  |  |
| 1 | 聚丙烯 |  |  | mM1 | 285 |  |
| 2 | 聚乙烯 |  |  | mM2 | 76 |  |
| 3 | 乙烯-辛烯共聚物 |  |  | mM3 | 123 |  |
| 4 | 三元乙丙橡胶 |  |  | mM4 | 0 |  |
| 5 | 色粉 |  |  | mM5 | 17 |  |
| 6 | 稳定剂 |  |  | mM6 | 13 |  |
| mm=mM1+mM2+mM3+mM4+mM5+mM6 |  |  |  |  | 514 |  |
| 可回收利用率 | Rcov=mm/mv*100% |  |  |  | 88% |  |